#### REMAL PLUS – bílý malířský nátěr

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

REMAL plus je směs bílého pigmentu, plniv, aditiv,  fungicidních látek, derivátu celulózy a vodné disperze makromolekulárních látek. Svým složením je ekologicky nezávadný  a příznivý životnímu prostředí.

Barevný odstín:

Základní odstín je bílý.

Použití:

Používá se k malování omítek, betonu, dřeva, dřevotřísky aj. v interiérech.

Barva má  výbornou paropropustnost, proto je vhodná i k nátěrům sanačních omítek v interierech.

Nanášení:

Válečkem, štětkou nebo stříkáním. Pro stříkání se doporučuje po naředění zcedit.

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Příliš savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutno předem napenetrovat (zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL penetrační nátěr, BARLET univerzální penetrace nebo BARLET hloubková penetrace resp. SOICRAT penetrace. Doporučené ředění : pro první vrstvu přimíchejte na 1 kg barvy max. 0,4 l (40%) vody, pro další vrstvy přimíchejte na 1kg barvy max. 0,3l (30%) vody. Dalši vrstvy nanášejte nejdříve po dokonalém zaschnutí. Na vyrovnání nerovných ploch použijeme REMAL stěrku. V trhlinách větších rozměrů je třeba odstranit nesoudržný materiál a pro jejich vyplnění použít akrylátový tmel, po jeho zaschnutí použijeme na vyrovnání REMAL stěrku. Po zaschnutí a  přebroušení je podklad snáze přetíratelný malířskou barvou.

Na problematická místa (proteklé fleky apod.) je vhodné použít izolační nátěr REMAL Flek- Stop. Teplota podkladu a prostředí nesmí při aplikaci klesnout pod + 5oC.

Upozornění :

Na ucelené plochy používejte vždy materiál pouze z jedné výrobní šarže. Popřípadě jednotlivé šarže doporučujeme řádně před aplikací smíchat dohromady.

Tónování:

Tónovacími pastami V 3502 REMAKOL, REMAL.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek v %      min 45

Vzhled :                                        matný

Prostup vodních par sd               0,028 m

Přídržnost k betonu                    0,30 MPa

Bělost                                         85 % MgO

Orientační vydatnost:

13 m2/1 kg  naředěné barvy pro jeden nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek :

# Kategorie: A/a VŘNH

Prahová hodnota VOC :  30 g/l

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 2 g/l

Balení:

Plastové obaly  1  5,5   7,5   15   25  40  kg.

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě+5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 25.1.2012

Údaje zde uvedené  jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.  Proto doporučujeme provést vždy zkoušku aplikace při konkrétních pracovních podmínkách a na konkrétním typu aplikovaného
povrchu. Výše uvedené údaje jsou  údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok na uznání reklamace. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.